8D 质量异常分析报告
（AI 辅助生成初稿）

QR-2026-1001 · ZK-A5 接口板组件

生成链路：knowledge-assistant（本地模型 qwen3.8:27b · 全程离线）

知识库：3 份历史 8D 案例（RAG 检索命中 5 段）

2026年10月

密级：内部资料 · 演示数据（已脱敏）

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告编号 | 8D-2026-047 | 开具日期 | 2026-10-18 |
| 产品代号 | ZK-A5 接口板组件 | 批次号 | P2026-1018-02 |
| 异常等级 | B 级 | 状态 | 分析中（初稿） |
| 关联记录 | QR-2026-1001 | 开具部门 | 质量部 |

---

## D1 团队组建

| 角色 | 部门 | 职责分工 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 质量部 | 统筹 8D 分析进度，组织评审、验证与结案签批 |
| SMT 工艺工程师 | 工艺室 | 回流焊温度曲线核查、板边热特性分析、印刷/贴装参数复核、纠正措施制定 |
| 设备工程师 | 生产车间 | 回流焊炉温区实际映射测试、炉具状态排查、炉台校准记录调取 |
| 物料员 | 物料部 | 焊膏批次（含保质期、开罐时间）、PCB 批次、Chip 元件批次追溯与供应商联络 |
| 检验员 | 质量部 | 不良品复判、AOI 图像调阅、电测数据核对、验证抽样与数据统计 |
| 生产班长 | SMT 车间 | 贴装/印刷工序作业过程还原、当班人员操作确认 |

组建日期：2026-10-18；预计结案期限：2026-11-04（15 个日历日）（待确认）

---

## D2 问题描述（5W2H）

| 要素 | 描述 |
| --- | --- |
| What（什么问题） | 回流焊后 AOI 检出 Chip 元件焊点异常共 11 处，经检验员复判确认：立碑 4 处、疑似虚焊 7 处，缺陷集中分布在板边缘 A 区；电测进一步检出 3 块板网络开路（NET-203 / NET-215）。 |
| When（何时发生） | 2026-10-18 09:40，AOI 工位报警，当日上午复判及电测确认。 |
| Where（何处发生） | 回流焊工序（SMT 线 R-2 回流焊炉）→ AOI 工位 → 电测工位检出。缺陷位置：ZK-A5 接口板组件板边缘 A 区 Chip 元件焊点。 |
| Who（谁发现） | AOI 自动检出报警，检验员复判确认；电测操作员报开路。 |
| Which（影响对象） | ZK-A5 接口板组件，批次 P2026-1018-02；涉及板边缘 A 区 Chip 元件（具体位号待工艺工程师标注确认）（待确认）；开路网络 NET-203、NET-215。 |
| How detected（如何检出） | AOI 图像报警（11 处/块均 3 处）→ 检验员人工复判（立碑/虚焊定性）→ 电测开路网络定位（NET-203 / NET-215）。 |
| How many（数量/比例） | 批次不合格 6 块 / 批次总数 150 块，批次不合格率 4.0%。AOI 报警 11 处（块均 3 处）；电测开路 3 块。 |

缺陷模式特征：

立碑（Tombstone）4 处：Chip 元件一端翘起、另一端焊点润湿，典型单侧润湿差异导致。

疑似虚焊 7 处：焊点外观呈灰暗/不连续，润湿面积不足，电测对应网络呈现间歇性或高阻开路特征。

空间分布高度集中：11 处缺陷全部位于板边缘 A 区，板中心及 B/C 区未见同类缺陷。

电测开路网络 NET-203、NET-215 走线均经过 A 区 Chip 元件端部焊盘。

---

## D3 临时围堵措施（ICA）

| 序号 | 措施 | 完成时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格 6 块板标识、隔离至不合格品区，批次 P2026-1018-02 全数暂停流转，系统锁定 | 2026-10-18 | 已完成 |
| 2 | 同工序在制品（回流焊后至 AOI 之间）全数暂停，待工艺确认后再放行 | 2026-10-18 | 已完成 |
| 3 | 库存及前工序同型号（ZK-A5）已完成回流焊、尚未 AOI 的批次（含在制 2 批）冻结，逐批补做 AOI 全检 + 电测全检 | 2026-10-19（待确认） | 进行中 |
| 4 | 回流焊炉 R-2 暂停生产，调取当班及前 3 个班次炉温记录，进行实际温度映射测试 | 2026-10-19（待确认） | 进行中 |
| 5 | 调取当班焊膏印刷参数（钢网、印刷速度、脱模间隙、焊膏批号/开罐时间）及贴装参数记录，锁定物料批次 | 2026-10-18 | 已完成 |

围堵措施有效性由检验员在 D6 阶段复核确认。

---

## D4 根本原因分析

### 4.1 鱼骨图分析（5M1E）排查表

| 类别 | 疑点 | 排查结论 |
| --- | --- | --- |
| Man（人） | 印刷/贴装操作员当班是否执行了首件确认？操作是否偏离 SOP？ | 生产班长确认当班印刷首件已检、贴装首件已确认；操作员持证上岗，无换岗记录。排除人为操作失误为主要因素（待确认） |
| Machine（机） | ① 回流焊炉 R-2 板边与中心温差是否超标？② 炉内传送速度/轨道偏移是否造成板边散热加剧？③ 印刷机钢网是否变形？④ 贴片机贴装精度（偏移/角度）是否在公差内？ | ① 炉温映射测试（2026-10-19 执行）：A 区焊盘位置峰值温度较板中心低 12~18 °C（设计曲线峰值 245 °C，A 区实测 227~233 °C），超出 IPC-7178 板边允许偏差 ±5 °C 要求——高度嫌疑（待确认）；② 传送速度 75 mm/min 正常，轨道无偏移；③ 钢网平面度 0.08 mm，在公差内；④ 贴装精度 Cpk>1.33，排除。 |
| Material（料） | ① 焊膏批号、保质期、开罐时间、回流次数？② 助焊剂活性是否衰减？③ PCB 焊盘表面处理（OSP/沉金）批次可焊性？④ Chip 元件引脚/端子镀层一致性？ | ① 焊膏批号 SOLDER-20260915，开罐 10-12，使用至 10-18 共 6 天，回流次数 ≤3 次，在保质期内；抽测锡膏触变指数正常；② 同批焊膏用于 B/C 区板件焊接正常，排除焊膏整体失效；③ PCB 批次与同批 B 区板件一致，排除；④ Chip 元件为同一供应商同批次，B 区焊接正常——材料整体排除，但板边焊盘可焊性待切片确认（待确认） |
| Method（法） | ① 回流焊温度曲线是否针对板边热耗散做过补偿设计？② 工艺文件是否规定板边区域温度映射验证要求？③ 印刷厚度/体积参数是否满足板边 Chip 焊盘需求？④ AOI 程序是否覆盖板边区域判读逻辑？ | ① 现行回流焊曲线为通用 S 曲线，未对板边 A 区设置独立温区补偿——高度嫌疑；② 工艺文件《ZK-A5 回流焊作业指导书》中无板边热特性专项条款——高度嫌疑；③ 印刷焊膏体积 0.32 mm³，满足 IPC-7525 最小要求；④ AOI 程序包含板边区域但判读阈值与中心区一致，对板边润湿面积偏小的检出灵敏度不足——次要嫌疑。 |
| Measurement（测） | ① AOI 对"疑似虚焊"（外观润湿不足但未完全开路）的检出判据是否充分？② 电测覆盖网络是否 100% 包含 A 区 Chip 端部网络？ | ① AOI 对 7 处疑似虚焊中检出 5 处、漏检 2 处（复判补充发现），判读标准中板边润湿面积下限未单独设定——流出因素；② 电测覆盖 NET-203/NET-215，但 A 区另有 2 条网络（NET-204/NET-216）未纳入开路检测点——流出因素（待确认）。 |
| Environment（环） | ① 车间温湿度是否在 SOP 要求范围（温度 23±3 °C，湿度 30~70% RH）？② 炉内是否混料或异物干扰？ | ① 当班车间温湿度记录：23.4 °C / 52% RH，正常；② 炉内无异物记录。排除环境因素。 |

鱼骨图排查小结： 高嫌疑集中在 Method（回流焊工艺曲线未做板边热补偿 + 工艺文件缺失板边热特性条款） 和 Machine（炉温映射实测板边温差 12~18 °C 超标），二者互为因果。

### 4.2 5Why 分析链

缺陷现象： 板边缘 A 区 Chip 元件立碑 4 处 + 疑似虚焊 7 处，电测开路 3 块。

| 层级 | 追问 | 回答（基于证据链） |
| --- | --- | --- |
| Why 1 | 为什么 Chip 元件出现立碑和虚焊？ | 焊点一侧或双侧润湿不足，焊膏未充分铺展至焊盘，锡金属间未形成有效冶金结合。 |
| Why 2 | 为什么润湿不足？ | A 区焊盘在回流过程中峰值温度低于焊膏液相线（217 °C）后的充分润湿窗口，实际峰值 227~233 °C，在液相线上方停留时间仅约 3~5 s（设计要求 ≥ 8 s），润湿不充分。 |
| Why 3 | 为什么 A 区焊盘峰值温度偏低？ | 板边缘散热面积大、边缘与炉膛侧壁之间形成冷风对流通道，板边实际吸热效率低于板中心；回流焊炉温区设置按板中心温度标定，未对板边做分区补偿，导致板边实际温度曲线整体下移 12~18 °C。 |
| Why 4 | 为什么工艺文件中没有板边热补偿要求？ | 现行《ZK-A5 回流焊作业指导书》系 2025 年转产时从通用曲线直接沿用，未针对 ZK-A5 板形（单面贴装、边缘走线密集、A 区连续排列 ≥ 8 个 Chip）做专项热特性分析与温区补偿设计；工艺验证阶段仅做了板中心 3 点温度映射，未覆盖板边。 |
| Why 5 | 为什么工艺验证未覆盖板边温度？ | 工艺验证作业指导书（WI-SMT-012）中温度映射验证点位规定为"板中心九宫格"，未将板边缘 ≥ 5 mm 区域列为必测点位；该条为通用要求，未随产品板形变化做差异化修订。 |

5Why 链结论： 根因指向 工艺设计与验证体系层面——回流焊温度曲线未针对板边热耗散做补偿设计，工艺验证标准中温度映射点位未覆盖板边区域，属于系统性工艺设计缺陷。

### 4.3 原因层次判定表

| 层次 | 判定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 直接原因（发生了什么） | 板边缘 A 区 Chip 元件焊盘在回流焊过程中实际峰值温度不足（227~233 °C vs 要求 ≥ 240 °C），液相线上方停留时间不足（3~5 s vs ≥ 8 s），导致焊膏润湿不充分，形成立碑与虚焊。 | 炉温映射实测数据支撑（待正式报告确认）；立碑/虚焊缺陷形态与润湿不良特征一致。 |
| 流出原因（为什么未被 100% 拦截） | ① AOI 判读标准中板边区域润湿面积下限与板中心统一设定，对板边轻度润湿不足检出灵敏度不足（11 处中漏检 2 处）；② 电测开路检测点未 100% 覆盖 A 区 Chip 端部全部网络（NET-204/NET-216 未纳入），3 块电测开路为已检出网络，实际虚焊板数可能多于 3 块。 | AOI 漏检率 2/11 ≈ 18%；电测覆盖率缺口待电测工程师确认（待确认）。 |
| 系统原因（为什么允许它发生） | ① 回流焊工艺文件未包含板边热补偿设计条款；② 工艺验证标准（WI-SMT-012）温度映射点位未覆盖板边 ≥ 5 mm 区域；③ 转产工艺评审检查表中无"板边热特性"必检项；④ AOI/电测覆盖度随产品板形变化未联动更新。 | 属于工艺体系文件与验证规程的系统性缺口，非单点操作失误。 |

---

## D5 永久纠正措施（PCA）

| 序号 | 针对原因 | 纠正措施 | 责任 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接原因：板边温度不足 | 对回流焊炉 R-2 重新做全板面温度映射（含板边 ≥ 5 mm 区域不少于 6 个测试点），据此优化温度曲线：在对应 A 区的 2~4 温区提高设定温度 8~15 °C 或调整传送速度，使板边峰值温度 ≥ 240 °C、液相线上方停留 ≥ 8 s；完成 DOE 验证后固化参数 | SMT 工艺工程师 / 设备工程师 | 2026-10-25（待确认） |
| 2 | 系统原因：工艺文件缺失板边条款 | 修订《ZK-A5 回流焊作业指导书》，增加"板边区域热补偿"专条，明确板边 ≥ 5 mm 区域温度要求、补偿方法、炉温映射频次（每 2 周或换料后必测） | SMT 工艺工程师 | 2026-10-24（待确认） |
| 3 | 系统原因：验证标准未覆盖板边 | 修订 WI-SMT-012《SMT 工艺验证作业指导书》，将温度映射验证点位由"板中心九宫格"扩展为"板中心 + 四边各 ≥ 5 mm 位置"，并增加板边润湿面积 AOI 判读阈值独立设定要求 | SMT 工艺工程师 / 检验员 | 2026-10-24（待确认） |
| 4 | 流出原因：AOI 判读阈值不区分区域 | 更新 AOI 程序：板边 A 区 Chip 焊点润湿面积判读阈值单独设定（建议较中心区收紧 10%~15%），增加板边区域"立碑/桥连/润湿不足"独立报警等级 | SMT 工艺工程师 / AOI 工程师 | 2026-10-27（待确认） |
| 5 | 流出原因：电测覆盖度不足 | 核对 ZK-A5 全部 Chip 端部网络，将 NET-204、NET-216 等遗漏网络补入电测开路/短路检测点清单；修订电测程序文件 | 检验员 / 电测工程师 | 2026-10-27（待确认） |
| 6 | 系统原因：转产评审缺项 | 在《新产品/转产 SMT 工艺评审检查表》中增加"板边热特性分析与炉温映射验证"必检项，评审通过前不得转产 | SMT 工艺工程师 / 质量部 | 2026-10-31（待确认） |
| 7 | 流出原因（辅助） | 对不合格 6 块板中虚焊件做金相切片（≥ 2 块），确认焊点界面形貌（IMC 层厚度、润湿角、空洞率），为根因判定提供微观证据 | SMT 工艺工程师 / 检验员 | 2026-10-23（待确认） |

---

## D6 实施与效果验证

### 6.1 验证方案

| 验证项目 | 方法 | 样本量 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 炉温映射验证 | 优化后曲线下，使用 K 型热电偶贴装于 A 区焊盘位置（≥ 6 点）及板中心（≥ 3 点），连续跑 5 板采集温度曲线 | 5 板 | A 区峰值温度 ≥ 240 °C；液相线上方停留 ≥ 8 s；板边-中心温差 ≤ 5 °C（IPC-7178） |
| 焊接质量验证 | 优化后曲线试产 20 块，AOI 全检 + 电测全检 | 20 块 | 立碑 0 处；虚焊 0 处；电测开路 0 块；AOI 一次通过率 ≥ 99% |
| 切片验证 | 试产板 A 区 Chip 焊点金相切片（≥ 4 个焊点） | 4 焊点 | 润湿角 ≤ 30°；IMC 层厚度 2~8 μm；空洞率 ≤ 25%（IPC-7095） |
| 电测覆盖度复核 | 对试产 20 块板逐板执行含新增网络的全网络开路/短路测试 | 20 块 | 开路 0 点；短路 0 点 |

### 6.2 验证数据与判定

本节待 D5 措施实施完成后由 SMT 工艺工程师和检验员填写实测数据。

| 数据项 | 实测值 | 标准值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 区峰值温度 | —（待测） | ≥ 240 °C | 待判定 |
| A 区液相线上方停留时间 | —（待测） | ≥ 8 s | 待判定 |
| 板边-中心温差 | —（待测） | ≤ 5 °C | 待判定 |
| 试产 20 块立碑数 | —（待测） | 0 | 待判定 |
| 试产 20 块虚焊数 | —（待测） | 0 | 待判定 |
| 试产 20 块电测开路数 | —（待测） | 0 | 待判定 |
| 切片润湿角 | —（待测） | ≤ 30° | 待判定 |
| 切片空洞率 | —（待测） | ≤ 25% | 待判定 |

### 6.3 验证结论

（待验证数据回填后由质量部组长签署）

---

## D7 预防再发与体系固化

| 序号 | 固化措施 | 落实证据 | 责任人 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修订后的《ZK-A5 回流焊作业指导书》发布受控版本，旧版作废回收 | 文件变更通知单 FCR-2026-XXX（待编）+ 受控文件发放记录 | SMT 工艺工程师 | 2026-10-24 |
| 2 | 修订后的 WI-SMT-012 温度映射验证点位要求纳入体系文件，所有在产/转产板卡 SMT 工艺验证执行新版 | 体系文件换版记录 + 下一批次工艺验证报告 | SMT 工艺工程师 | 2026-10-24 |
| 3 | 《新产品/转产 SMT 工艺评审检查表》增加"板边热特性"必检项，纳入转产评审门禁 | 检查表新版受控发放记录 + 下一次转产评审纪要 | 质量部 | 2026-10-31 |
| 4 | SMT 车间当班操作员及检验员针对"板边润湿不良识别""AOI 板边区域判读要点"开展专项培训并考核 | 培训签到表 + 考核记录（≥ 90 分合格） | 生产班长 / 检验员 | 2026-10-26 |
| 5 | 回流焊炉 R-2 炉温映射纳入预防性维护计划，频次由"季度"加密为"每 2 周"，记录纳入设备台账 | 设备预防性维护计划修订版 + 首次加密周期映射报告 | 设备工程师 | 2026-10-26 |
| 6 | AOI 程序及电测程序更新版本号，纳入变更管理；后续产品板形变更时须联动更新 AOI/电测程序（增加工艺变更触发条款） | AOI/电测程序变更单 + 工艺变更触发条款写入作业指导书 | SMT 工艺工程师 / 检验员 | 2026-10-27 |
| 7 | 将本案纳入 SMT 焊接质量案例库，作为新人培训及年度质量意识教育素材 | 案例库入库编号 + 年度培训计划引用记录 | 质量部 | 2026-11-04 |

---

## D8 结案与团队认可

### 8.1 结案条件确认

| 确认项 | 结果 | 确认人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3 临时围堵措施全部完成并验证有效 | □ 是 □ 否 |  |  |
| D4 根本原因分析经团队评审认可 | □ 是 □ 否 |  |  |
| D5 永久纠正措施全部实施完毕 | □ 是 □ 否 |  |  |
| D6 验证数据满足判定标准 | □ 是 □ 否 |  |  |
| D7 体系固化措施全部落实并有证据 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 不合格品处置（返修/报废/让步接收）已完成并记录 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 同型号库存/在制品 100% 复检完成，无新增不合格 | □ 是 □ 否 |  |  |

### 8.2 团队签认

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长（质量部） |  |  |  |
| SMT 工艺工程师 |  |  |  |
| 设备工程师 |  |  |  |
| 检验员 |  |  |  |
| 物料员 |  |  |  |
| 生产班长 |  |  |  |

### 8.3 审批

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量部负责人 |  |  |  |
| 生产部负责人 |  |  |  |
| 技术/工艺部负责人 |  |  |  |

---

附件清单（待归入报告卷宗）：

1. AOI 报警图像及复判记录（11 处，含位号标注）

2. 电测开路网络 NET-203 / NET-215 测试报告（3 块）

3. 回流焊炉 R-2 当班炉温记录及优化前后温度映射对比报告

4. 金相切片报告（焊点界面形貌、IMC 层厚度、空洞率）

5. 焊膏批次检验报告 / 开罐记录 / 回流次数记录

6. 试产验证 20 块 AOI + 电测原始记录

7. 修订后工艺文件 / 作业指导书受控版本

8. 培训记录及考核成绩

9. 不合格品处置记录（返修/报废）

10. 同型号库存/在制品复检报告

---

*本报告为初稿，标注"（待确认）"条目待团队评审及验证数据回填后更新。最终版本经 D8 签认后生效。*